Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6 J  x 14 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ARC G4 A1/Z09 Ø63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z02 Ø63,3-59,2 | 4/100/59,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z06 Ø63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A2 | ARC G4 A2/Z07 Ø63,3-52,1 | 4/100/52,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A3 | ARC G4 A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 515 | 1905 |
| A3 | ARC G4 A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A5 | ARC G4 A5/Z10 Ø70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A5 | ARC G4 A5/Z11 Ø70-66,2 | 4/114,3/66,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A5 | ARC G4 A5/Z12 Ø70-64,2 | 4/114,3/64,1 | 35 | 515 | 1905 |
| A5 | ARC G4 A5/Z13 Ø70-60,1 | 4/114,3/60,1 | 35 | 515 | 1905 |
| P2 | ARC G4 P2/ohne Ring | 4/108/65,1 | 18 | 525 | 1860 |
| A2 | ARC G4 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 6,5 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 20.01.98 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1256-05 | 18.03.92 |
|  | mit Änderung vom | 16.10.95 |
| Radzeichnung | 1411-04 | 18.03.92 |
|  | mit Änderung vom | 14.01.98 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1561-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-603-01 | 10.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | -F-00-547-01 | 05.03.84 |
| Nabenkappenzeichnung | 1475-02 | 27.10.93 |
|  | mit Änderung vom | 03.12.93 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 1998


Scheppler									00003728.DOC